DERS İZLENCESİ

| Dersin Adı | Malzeme |
| --- | --- |
| Dersin AKTS’si | 4 |
| Dersin Yürütücüsü | Prof. Dr. Mehmet İrfan YEŞİLNACAR |
| Dersin Gün ve Saati | Pazartesi 13.00-16:00 |
| Ders Görüşme Gün ve Saatleri | Salı 13.00-14.00 |
| İletişim Bilgileri | mirfan@harran.edu.tr 414-3183787 |
| Öğretim Yöntemi ve Ders Hazırlık | Projeksiyon cihazı destekli PowerPoint dosyası olarak hazırlanmış ders notları önce detaylıca anlatılacak, yüz yüze aktarım yapılacak, soru-cevap kısımlarına yer verilecektir. Derse hazırlık aşamasında öğrencilerden o haftaki konu ile ilgili araştırma yapılması istenmektedir. |
| Dersin Amacı | Malzeme, tüm mühendislik dalları için uygulamada karşılaşılan en önemli konulardan birini oluşturur. Bu derste, malzemenin içyapısı tanıtıldıktan sonra çevre mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan malzeme sorunları ve malzeme seçiminde dikkat edilmesi gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanır. |
| Dersin Öğrenme Çıktıları | Bu dersin sonunda öğrenci; kuramsal olarak cisimlerin içyapı özelliklerini, türlerini, kristal ve amorf yapıları öğrenir, malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerini tanır ve fark eder, deponi, su ve atıksu projelerinde gerekli olan malzemeler için asgari şartları öğrenir, yapı malzemesi laboratuarında fiziksel ve mekanik deneyleri yapmayı ve sonuçlarını değerlendirmeyi becerebilir. |
| Haftalık Ders Konuları | Cisimlerin iç yapısı: Atomlar arası bağlar, İç yapı özellikleri, Malzemelerin sınıflandırması İç yapı türleri: Kristal ve amorf yapılar Kolloidler, jel ve emülsiyonlar Katı eriyikler: Faz yasaları Difüzyon Kristal yapı kusurları Fiziksel özellikler: Boşluk, Geçirimlilik, Elektriksel ve optik özellikler Mekanik özellikler: Basınç ve çekme gerilmesi altında davranış Kırılma, Sertlik, Yorulma, Sünme Metaller: Alaşımlar, Demir-Karbon Yapı malzemesi: Doğal yapı malzemeleri ve özellikleri, Yapı malzemesi deneyleri, Malzeme seçimi Beton karışım hesapları: Çimento türleri, Beton karışım hesabı, Slump, Şantiyede kullanılan makine ve ekipmanlar Beton karışım hesapları (Devam) Uygulama örnekleri Çimento fabrikası, malzeme laboratuvarı veya bir beton şantiyesine teknik gezi |
| Ölçme-Değerlendirme | Bu ders kapsamında 1 (bir) Ara Sınav, 1 (bir) Kısa Sınav yapılacaktır. Her bir değerlendirme kriterinin başarı puanına etkisi yüzdelik olarak aşağıda verilmiştir. Ara Sınav: 30% Kısa Sınav: 20% Yarıyıl sonu Sınavı: 50% Ara Sınav Tarih ve Saati: 30 Mart 2020 (Ders Saatinde, ilgili derslikte) Kısa Sınav Tarih ve Saati: 02 Mart 2020 (Ders Saatinde, ilgili derslikte) |
| Kaynaklar | 1) Can, H., Güntekin, A., Aslan, M., Demiran, D., 1992, Altyapı Laboratuarı (Temel Ders Kitabı), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul. 2) Onaran, K., 1993, Malzeme Bilimi, Bilim Teknik yayınevi, İstanbul. 3) Onaran, K., 1993, Malzeme Bilimi Problemleri, Bilim Teknik yayınevi, İstanbul. 4) Yalçın, H., Gürü, M., 2002, Malzeme Bilgisi, Palme Yayıncılık, Ankara. 5) William F. Smith, William Smith, 2003, Foundations of Materials Science and Engineering, 908 p., 3rd edition, McGraw-Hill. |

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE DERS ÖĞRENİM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ TABLOSU

|  | PÇ1 | PÇ2 | PÇ3 | PÇ4 | PÇ5 | PÇ6 | PÇ7 | PÇ8 | PÇ9 | PÇ10 | PÇ11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖÇ1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ÖÇ2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| ÖÇ3 | 5 | 4 |  | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ÖÇ4 | 5 | 4 |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ÖÇ5 | 3 | 2 |  | 2 | 3 | 5 |  | 5 | 1 |  | 4 |

ÖK: Öğrenme Çıktıları PÇ: Program Çıktıları Katkı Düzeyi 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek

Program Çıktıları ve İlgili Dersin İlişkisi

|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katı Atıklar | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |